## Slide 1
Substrate
Rule Name | Value | Description
VIAk.W.1 | 0.14um | Minimum and Maximum Via k width.
Cadence Reproducing and vertical structure
Schematic in Design Rule Manual
0.14um
STI
Via7, Via8 Minimum and Maximum width = 0.36um
ILD
“Via의 폭을 적절한 범위로 제한하여 금속층 간 안정적인 연결과 공정 신뢰성을 확보”
metal1
IMD
IMD
metal2

## Slide 2
Rule Name | Value | Description
VIAk.SP.1 | 0.15um | Minimum Via k to Via k spacing.
Cadence Reproducing and vertical structure
Schematic in Design Rule Manual
Via7, Via8 spacing = 0.36um
“인접한 Via 사이의 최소 간격을 확보하여 브리징을 방지하고 공정 수율 및 전기적 신뢰성을 확보”
Substrate
STI
ILD
metal1
IMD
IMD
metal2
IMD
0.15um

## Slide 3
Rule Name | Value | Description
VIAk.SP.2 | 0.20um | Minimum Via k to Via k spacing when the Via ks are in a 3x3 or larger array (minimum dimension on one side of array is 3). Via ks spaced less than 0.21um should be considered for array spacing check.
Cadence Reproducing and vertical structure
Schematic in Design Rule Manual
0.2um
“3×3 이상의 Via Array에서는 Via가 밀집되면서 식각 및 금속 매립 공정의 균일성이 저하되어 Void, 브리징 등의 결함이 발생할 수 있으므로, 공정 신뢰성과 수율을 확보하기 위해 더 큰 최소 간격을 적용”
Substrate
STI
ILD
metal1
IMD
IMD
metal2
IMD
IMD

## Slide 4
Substrate
Rule Name | Value | Description
VIAk.E.1 | 0.005um | Minimum Metal k to Via k enclosure.
Cadence Reproducing and vertical structure
Schematic in Design Rule Manual
STI
0.005um
“Via를 네 방향에서 충분히 감싸 안정적인 금속층 연결과 공정 신뢰성을 확보” (각 면당 최소 0.005um 이상 권장)
IMD
METAL1

## Slide 5
Substrate
Cadence Reproducing and vertical structure
Schematic in Design Rule Manual
0.06um
Rule Name | Value | Description
VIAk.E.2 | 0.06um | Minimum Metal k to Via k enclosure on at least two opposite sides of Via k.
“Via의 마주보는 두 방향에서 충분한 Enclosure를 확보하여 Overlay 오차에도 안정적인 접촉을 보장”
STI
IMD
METAL1
IMD
ILD